

# 1-K-Filler

# Межоперационный грунт между эпоксидной смолой BRUNOX® и верхним покрытием

1. **Описание продукта:** **Наполнитель BRUNOX® 1-K** представляет собой акриловый наполнитель и межоперационный грунт.   
   **Цвет: светло-серый.**
2. **Эффект:** **Наполнитель BRUNOX® 1-K** улучшает свойства защиты от коррозии и образует слой грунтовки с очень хорошими адгезионными свойствами.

**Наполнитель BRUNOX® 1-K** обладает очень хорошими свойствами покрытия поверхности и быстро высыхает.

**Наполнитель BRUNOX® 1-K** обладает очень хорошими укрывающими свойствами, выравнивает самые мелкие неровности, уменьшает расход краски на верхний слой и тем самым улучшает глянцевость верхнего покрытия.

1. **Область применения:** **Наполнитель BRUNOX® 1-K** используется для грунтовки и предварительной обработки металлических поверхностей.

**Наполнитель BRUNOX® 1-K** был разработан специально в качестве наполнителя и держателя грунтовки между **эпоксидной смолой BRUNOX®** и верхним слоем.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Предварительная обработка с помощью эпоксидного спрея** | Отшлифуйте рыхлую ржавчину до подповерхностной ржавчины. Если подповерхность, подлежащая обработке замаслена просто очистите ее ацетоном; никогда не используйте силиконовый растворитель или растворитель целлюлозы. Удалите частицы ржавчины при помощи сжатого воздуха. Нанесите **BRUNOX® Epoxy®** на всю поверхность. Проверьте применение аэрозоля. Расстояние распыления составляет около 25 см. Подповерхностная ржавчина нейтрализуется и прекращает развиваться. После прибл. 1 часа образуется блестящий черный глянцевый слой **BRUNOX® Epoxy®**. Он должен оказывать сопротивление нажатию ногтем. При необходимости заполните мелкие неровности или углубления. Очистите преобразованную подповерх­ностную ржавчину, используя наждачную бумагу зернистостью 400 или абразивный диск зернистостью 600. Очистите поверхность при помощи сжатого воздуха. |

1. **Использование** **наполнителя** Поверхности, которые должны быть оставлены необработанными, **BRUNOX® 1-K:** должны быть закрыты; запрещается распылять на лаки синтетических смол.

**Наполнитель BRUNOX® 1-K** наносится на всю поверхность. Встряхивать банку в течение 3 минут. Проверьте применение аэрозоля. Расстояние распыления составляет около 25 см.

Распылять тонким слоем.

**Начальное высыхание через 20 минут;**

**Высыхание на отлип через 30 минут**

**Шлифуется через 2–4 часа.**

Если видны небольшие углубления или пористые участки грунтовки, выровняйте их с поверхностью, повторяя процесс нанесения и процесс шлифования несколько раз. Очистите поверхность, используя наждач­ную бумагу зернистостью 400 или абразивный диск зернистостью 600. Очистите поверхность при помощи сжатого воздуха.

**Наполнитель BRUNOX® 1-K** может быть покрыт красками на водной основе, а также акриловыми, синтетическими и нитрокомбинирован­ными красками с воздушной сушкой.

1. **Объемы тары:** **Спрей:** 400 мл,
2. **7. Технические данные:**  Цвет: Светло-серый

Уровень блеска: Матовый

Пластичность: Прибл. 0,7 м2 / 400 мл ± 12%

Плотность (при 20 °C): Аэрозоль: 0,80 ± 0,02 г/cм3

Температура вспышки: Не применимо, так как это аэрозоль

Температура применения: +10°C – +25 °C, макс. влажность 50%



1-K-Filler

# Межоперационный грунт между эпоксидной смолой BRUNOX® и верхним слоем

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.