

# Top-Kett

# Всепогодная высокотехнологичная смазка для цепи

1. **Описание изделия: BRUNOX® Top-Kett®** - это всепогодная высокотехнологичная смазка, разработанная специально для велосипедов и мотоциклов.
2. **Эффект: BRUNOX® Top-Kett®** образует однородную прозрачную, компактную смазочную пленку, которая не высыхает. Выдерживает высокую нагрузку давлением, грязью и влагой.

Гарантирует длительные интервалы между смазками, плавное ведение цепи, легкое переключение передач и снижение износа цепи.

Благодаря своим стойким к давлению свойствам, **BRUNOX® Top-Kett®** обеспечивает длительную защиту от коррозии при любых погодных условиях на срок до 6 месяцев.

1. **Область применения: BRUNOX® Top-Kett®** используется для цепей в двухколесном секторе:

### велосипед, велосипед с электрическим двигателем и мотоцикл, которые требуют постоянной, надежной и всепогодной смазки цепей.

1. **Применение:** Поскольку он является тиксотропным, **BRUNOX® Top-Kett®** необходимо энергично встряхнуть перед использованием. Его наносят на цепь, направляющую цепи, переключатели или шариковые подшипники, предварительно очищенные\* с использованием **BRUNOX® Turbo-Spray**®.

### Избыток материала можно удалить тонкой тканью.

\* Если поверхность слегка влажная, она должна быть предварительно обработана с помощью **BRUNOX® Turbo-Spray®** .

Распылить его во все укромные уголки и трещины, чтобы изгнать влагу; вода просто стечет. Затем с помощью ткани вытереть покрытие **BRUNOX® Turbo-Spray**® и нанести **BRUNOX® Top-Kett®**.

1. **Экспертное заключение:** - Оценка теста: «ОЧЕНЬ ХОРОШО»

**2/2010 | 4/2016**

### велосипед, DAS MOUNTAINBIKE MAGAZIN

1. **Объемы тары: Спрэй аэрозоль:** 100 мл

**Флакон-капельница:** 100 мл

1. **Технические данные:** Внешний вид: Оливково-желтоватый, тиксотропный

Плотность (при 20 °C): Аэрозоль: 0,85 ± 0,02 г/cм3

Основной объем: 0,85 ± 0,02 г/cм3

Динамическая вязкость Основной объем: 85 МПа,

### (при 20 °C): Аэрозоль: 83 МПа

Температура возгорания: Аэрозоль: < 0°C

Основной объем: 51°C

Термостойкость: от - 41 °C до 100 °C в долгосрочной перспективе

Пластичность: прибл. 40 м2/л для покрытия толщиной 5 мкм

Top-Kett

# Всепогодная высокотехнологичная смазка для цепи

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG/GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.