

# DEO FOR CYCLE FORKS

# Продукт для ухода за амортизационной вилкой рекомендуют профессионалы – выпущено на рынок совместно с ROCK-SHOX®.

1. **Описание изделия: BRUNOX® Deo** **ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВИЛОК** является высококачественным смазкой спреем для обслуживания амортизационной подвески.

Он сохраняет уплотнения и защищает крепления амортизаторов и регулировочные винты, а также обеспечивает легкое вращение регулировочных ручек.

Очищает корону , стойки вилки. Проникает под минеральную грязь и легко растворяет смолу.

Вытесняет влагу, образует прозрачную защитную пленку, отталкивает грязь, не содержит силикона, ПТФЭ и графита. Возвращает подвижность и освобождает заклинившие болты.

1. **Эффект:** Благодаря использованию **BRUNOX® Deo**, вилка реагирует более чувствительно, свойства скольжения, в частности характеристики сжатия и отскока вилок, значительно улучшаются, доступен больший ход. Это обеспечивает надежную и оптимальную работу ходовой части во время гонки. Благодаря Deo заметно повышается безопасность эксплуатации велосипеда при езде на пределе.

Влажная грязь не может собираться так же легко на ножках вилки, и они впоследствии могут быть быстро очищены. Уплотнительное кольцо остается эластичным и не имеет признаков износа; значительно увеличивая его срок службы.

Признаки износа уменьшаются; направляющие скольжения вилок также изнашиваются медленнее и не требуют частой замены.

Опыт работы с широким спектром вилок (ROCK SHOX, ROCK SHOX Sid SL и WC, SR Suntour, Fox Racing Shox, Magura Durin SL, Manitou, Fox, а также Marzocci 888) показывает, что правильное и экономное использование **BRUNOX® Deo ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВИЛОК может отсрочить необходимость дорогостоящего обслуживания вилок** и обеспечить более длительный срок службы и более длительные интервалы технического обслуживания.

1. **Область применения: BRUNOX® Deo** **ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВИЛОК** используется велосипедными мастерскими, а также велосипедистами для хобби и гонок для регулярного обслуживания амортизационных вилок. **BRUNOX® Deo** **ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВИЛОК** предотвращает попадание влаги, одновременно защищает от окисления икоррозии, сохраняет уплотнения эластичными, эффективно растворяет ржавчину благодаря своим превосходным проникающим свойствам и высвобождает и смазывает заедающие части.
2. **Применение: Процедура:**

Применять после каждого путешествия, и лучше всего каждый раз, когда вы чистите велосипед и, безусловно, во время гонки перед каждым разогревом.

Большие уплотнительные кольца между ползунами и стойками очень плотно прилегают друг к другу. Это делает ненужными грязевые чехлы для стоек вилки. Небольшое количество смазки улучшает характеристики отклика.

Применение нескольких капель **BRUNOX® Deo** **ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОН­НЫХ ВИЛОК** после очистки предотвращает загрязнение и обеспечивает хорошие характеристики отклика.

Распылить **BRUNOX® Deo** на чистые стойки вилки, сжать их несколько раз и затем нанести **несколько капель** на пылевые уплотнения. Это сохраняет уплотнительные кольца эластичными.

Вытереть излишки материала.

Регулярно проверять уплотнительные кольца. Если вы обнаружите очевидные недостатки, замените уплотнительные кольца.

1. **Оценки:** Разработка продукта совместно с ROCK-SHOX®. Успешно используется более десяти лет профессионалами и практически всеми велосипедными мастерскими.

*«В 2012 году я использую свои самые старые вилки уже четвертый год подряд. Я не могу предоставить какую-либо информацию о техническом обслуживании, поскольку мне еще не потребовалось выполнять какое-то обслуживание!» «Многие мои коллеги, которые не используют BRUNOX® Deo столкнулись с проблемами, возникшими с новыми вилками Boxxer, потому что верхнее покрытие на стойках изнашивалось из-за трения на уплотнении. У меня никогда не было этой проблемы, и я на самом деле езжу больше, чем другие ». «Обслуживание вилки может быть отложено». «Я убежден, что использование BRUNOX® Deo приводит к увеличению срока службы и увеличению интервалов технического обслуживания». "BRUNOX® Deo - универсальное средство защиты вилок и обеспечения их безупречной работы». «Продукт обеспечивает то, что он обещает, и его стоит использовать». «Мы используем BRUNOX® Deo во время гонок перед каждой жарой, будь то во время квалификации или во время финала, и велосипед всегда отлично подготовлен; мы клянемся продуктами BRUNOX® .»*

*«BRUNOX® Deo обеспечил, что ходовая часть велосипедов нашей команды отлично работает уже много лет, и что наши гонщики, таким образом, имеют преимущество в ходе соревнований во время скоростных спусков». – Отчет об опыте использования с февраля 2012 года от 12-го Чемпиона Мира по маунтинбайку, Чемпиона Германии MASTER II 2010, Общего Победителя IXS Master 2011, Общего*

*Победителя Альпийского Кубка 2010, Вице-Чемпиона Германии по маунтинбайку среди юниоров 2011, Общего Победителя Кубка Sparkassen, Победителя велосипедного марафона Spessart 2011, швейцарского специалиста по спуску с горы, у всех этих чемпионов есть одна общая черта: они тщательно поддерживают свои вилки, используя BRUNOX® Deo для амортизационных вилок.*

1. **Объемы тары: Спрэй: 100 мл**
2. **Технические данные:** Внешний вид: прозрачный

Спец. Вес: 0,83 *±* 0,02 г/cм3

Вязкость (при 20 °C): 4 МПа

Температура возгорания: 78 °C (налив)
 DIN ISO 2592

Термостойкость: До 150 °C при краткосрочном воздействии
До 120 °C при долгосрочном воздействии

Температура застывания: При -50 °C

Значение pH: нейтральное

Характеристики пленки: проскальзывание

Толщина пленки: 1 - 2 мкм

Пластичность: 100 - 120 м2/л

[Смазочная способность:](http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/lubricating%2Bcapacity.html) Более 780 кг (тест Falex)

Плотность: Пленка не затвердевает, 64 мПа

Не причиняет вреда неметаллическим материалам, таким как краска, пластик и резина. Приятный запах. Не вызывает слипания.



# Deo ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ВИЛОК

# Продукт для ухода за амортизационной вилкой рекомендуют профессионалы – выпущено на рынок совместно с ROCK-SHOX®.

## BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

**BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности. BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.

Технические данные BRUNOX® Deo ДЛЯ ПРУЖИННОЙ ВИЛКИ BL/LI//blj - 12.04.2016